ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.

Сварка пластин встык без разделки кромок.

| № п/п | Операция | Эскиз | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбираем заготовки пластин из углеродистой стали, без разделки кромок. |  |  |
| 2. | Проволочной щеткой зачищаем кромки пластин от ржавчины и окалины до металлического блеска, сметаем опилки и пыль волосяной щеткой и ветошью. |  | Металлическая щётка |
| 3. | Подготовленные пластины разместите на ровной поверхности рабочего стола. |  |  |
| 4. | Соберите подготовленные под сварку пластины с определенным зазором. Величина зазора зависит от толщины металла и обычно составляет 1-2 мм. |  |  |
| 5. | Возьмите электродержатель и закрепите состыкованные пластины прихватками на расстоянии 10 - 15 мм от обоих концов стыка. |  | Многопостовой сварочный выпрямитель ВДМ1200, балластный реостат РБ 301. Электроды УОНИ 13/45 Ø 4 мм. |
| 6. | Места прихваток зачистить проволочной щеткой. Сметите мусор волосяной щеткой. |  | Молоток, щётка по металлу. |
| 7. | Произведите сварку пластин встык без подготовки кромок односторонним швом. Для этого опустите на лицо защитную маску и. придерживая рукой пластины, зажигайте дугу в верхней точке стыка, подводим электрод в начало стыка и быстро наклоняем его под углом 15 - 30° к вертикали. |  | Многопостовой сварочный выпрямитель ВДМ1200, балластный реостат РБ 301. Электроды УОНИ 13/45, МР 3 Ø 4 мм. |
| 9. | Закончив процесс сварки, отложите электродержатель, наденьте защитные очки с прозрачными стеклами. Отбейте, шлаковую корку с поверхности выполненного шва, далее произведите зачистку поверхности шва проволочной щеткой. |  | Металлическая щётка, секач, защитные очки. |
| 10 | Контроль качества шва. |  | Визуальный. |